**OMÍTKOVÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ A POROBETONOVÉ ZDIVO – INTERIÉR**

**WEBERCAL 174**  – LEHČENÁ VÁPENNÁ PODKLADNÍ OMÍTKA

* **Příprava podkladu**

Zdivo zbavte prachu, nečistot a nepevných částí cihel či tmelu. Omyjte plošně tlakovou vodou. Chybějící části cihel nebo tvárnic doplňte .

Před samotným omítáním ještě povrch konstrukce zvlhčete proudovou vodou.

* **Aplikace**

Na zvlhčený povrch zdiva naneste omítacím strojem jádrovou omítku **webercal 174** v tloušťce 10 - 20 mm dle rovinnosti zdiva. Čerstvě nanesenou omítku stáhněte latí do požadované roviny tak, aby nevznikaly vzduchové kapsy mezi omítkou a zdivem. Zdivo s vysokou nebo rozdílnou nasákavostí je třeba omítat ve dvou vrstvách.

1.vrstva by měla tvořit cca 2/3 celkové tloušťky omítky. 2.vrstva se aplikuje na ještě živou nezavadlou vrstvu první. Dle předpokládané finální povrchové úpravy jádrové omítky , tuto buď vyhlaďte /pro tenkovrstvé omítky a fasádní nátěry/ nebo zdrsněte /týká se břízolitových omítek/ .

* **Povrchová úprava**

K vyhlazení povrchu jádrové omítky použijte štukovou omítku **weberdur štuk trass**, kterou nanesete nerezovým hladítkem za cca 5 dní po dokončení omítek.

Pro barevné ztvárnění použijte vnitřní malby Weber, např. **weberdeco plus.**

Vnitřní nátěry aplikujte až po dostatečném vyzrání jádrové omítky /1 mm omítky = 1 den přestávka/, optimálně za 15 dní od dokončení omítání .