**OMÍTKOVÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ A POROBETONOVÉ ZDIVO – INTERIÉR**

LEHČENÁ JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA

* **Příprava podkladu**

Zdivo zbavte prachu, nečistot a nepevných částí cihel či tmelu. Omyjte plošně tlakovou vodou. Chybějící části cihel nebo tvárnic doplňte .

Před zahájením omítání povrch konstrukce natřete penetrací pod sádrové omítky pro savé podklady.

* **Aplikace**

Na zpenetrovaný povrch zdiva naneste omítacím strojem jednovrstvou lehčenou sádrovou omítku s objemovou hmotností ≥1 200 kg/m3 v tloušťce 10 - 25 mm dle rovinnosti zdiva. Čerstvě nanesenou omítku stáhněte latí do požadované roviny tak, aby nevznikaly vzduchové kapsy mezi omítkou a zdivem.

Staženou omítku po zavadnutí uhlaďte molitanový hladítkem. Ihned po té, vygletujte povrch omítky pomocí nerezového hladítka do hladka.

* **Povrchová úprava**

Povrch omítky je dostatečně hladký a nevyžaduje žádné dodatečné vyhlazovací stěrky.

Pro barevné ztvárnění použijte vnitřní nátěr**.**

Vnitřní nátěry aplikujte až po dostatečném vyzrání omítky /1 mm omítky = 1 den přestávka/, optimálně za 15 dní od dokončení omítání.